2.3.3. Комплекс работ «Композит»

### ОКР «Аксиал»

«Разработка технологий создания нового поколения композиционных материалов на основе мультиаксиальных однородных и гибридных прошивных армирующих материалов, химически связанных наполнителей средних слоев и огнестойких полимерных связующих для корпусных конструкций перспективной морской техники, обеспечивающих их конкурентоспособность на мировом рынке»

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Основные полученные практические результаты.

- Разработаны отечественные  смолы – огнестойкая (на основе фосакрилата) эпоксивинилэфирная смола марки  ВЭ-ФАС (ООО «Волгоградпромпроект») и полиэфирная огнестойкая (на основе тетрабромфталевого ангидрида) смола марки ПН-609-31 (ЗАО «ЗСМ «Гранат»).

| Марка смолы | Содержание стирола, % | Динамическая вязкость, мПа×с | Время гелеобразования, мин. | Огнейстокие свойства | Допускаемая насыщеность материалом обитаемых помещений, м2 /м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэфирная смола |
| ПН-609-31 | нет | 200-300 | 200-500 | обеспечены составом (тетрабромфталевый ангидрид) | до 5,0 (планируемая) |
| Эпоксивинилэфирная смола |
| ВЭ-ФАС | 15-30 | 250-350 | 40-300 | обеспечены составом (фосакрилат) | до 3,5 (планируемая) |

- Изготовлены партии стекло-, угле-, органоармирующих мультиаксиальных материалов отечественного производства (ЗАО «ХК «Композит»)

| Тип волокна | Структура |  |
| --- | --- | --- |
| Стеклянное (Е тип) | 0/+45/90/-45 |  |
|  | 45/-45 |  |
|  | 0/90 |  |
|  | 0/-45/+45 | Гибридный ПКМ пакетной структуры на основе стекло- и углеткани |
|  | 80% 0° / 20% 90° |  |
| Стекло-/угле- | 0/+45/90/-45 |  |
| Арамидное | 45/-45 |  |
| Угольное | 0/90 |  |
|  | 0 | Гибридный ПКМ равномерной структуры на основе стекло- и органоткани |
|  | +45/-45 |  |