2.3.5. Комплекс работ «Газоматериал»

### ОКР «Газотеплоизоляция»

«Разработка новых криогенных теплоизолирующих материалов и производственных технологий изготовления на их основе тепловой изоляции, методов ее диагностики для систем хранения и перевозки сжиженных газов, для строительства судов-газовозов, для освоения месторождений Арктического шельфа»

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Основные полученные практические результаты.

- Отработаны технологии изготовления и монтажа тепловой изоляции на маломасштабные элементы конструкций и изготовлены 2 образца маломасштабных элементов конструкции тепловой изоляции

Маломасштабные элементы конструкций тепловой изоляции 
для проведения испытаний в условиях воздействия криогенных температур 
до минус 163оС

|  |  | Результаты проведенных испытаний показали: работоспособность, стойкость к воздействию криогенных температур до минус 163 0С; образцы сохранили целостность конструкции (отсутствие растрескивания и др. механических повреждений); теплофизическую эффективность работы конструкций тепловой изоляции (более низкий интегральный коэффициент теплопроводность, чем в традиционно применяемых в конструкциях зарубежных проектов) |
| --- | --- | --- |
| Маломасштабный образец элементов конструкции с тепловой изоляцией на основе наномодифицированного пенополиуретанового пенопласта «Изолан-К» | Маломасштабный образец элементов конструкции с тепловой изоляцией на основе разработанного материала «М-Сттизол» |  |

Предлагаемые схемы тепловой изоляции

Разработанные схемы тепловой изоляции обеспечат:

- высокую теплофизическую эффективность,

- минимальные потери СПГ на испарение, не более 0,10-0,15% в сут.,

- конкурентоспособность на мировом рынке.

- Совместно со специализированными организациями созданы теплозвукоизоляционные  материалы для систем хранения и перевозки сжиженных природных газов, обеспечивающие  высокую теплофизическую эффективность и конкурентоспособность отечественных судостроительных судов-газовозов.

|  | Характеристики: прочность, σсж≥ 1,3 МПа плотность, ρ=160 кг/м3 термостабильность в интервале температур от + 50оС до минус 163оС Получен патент «Пенополиуретановый композит и способ его получения». Разработан руководящий документ на технологию изготовления плит «Изолан-К». Выпущены технические условия. Освоено опытно-промышленное производство на ООО «Норд-Пульс» |
| --- | --- |
| Плиты наномодифицированного пенополиуретанового пенопласта (ППУ) «Изолан-К» |  |
|  | Характеристики: прочность, σсж ≥ 20 МПа σизг.≥ 22 МПа плотность, ρ=160 кг/м3 негорючий, соответствует требованиям ИМО Разработан руководящий документ на технологию изготовления пеностекла «М-Сттизол» Выпущены технические условия. Освоено опытно-промышленное производство на ООО «КИТ» |
| Пеностекло «Сттизол-М» |  |

# Text boxes

Композитная изоляция: минераловолокнистый материал

и заливочный жесткий ППУ