4.1.9. Комплекс работ «Сварка-Штамповка»

ОКР «Оболочка»

«Разработка комплекса универсальных производственных технологий и оборудования для формообразования листовых деталей сложных оболочечных металлоконструкций надводной и подводной морской техники путем глубокого пластического и геометрически нелинейного деформирования»

Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС»

Основные полученные практические результаты.

- Изготовлены детали и узлы опытного образца роликового пресса усилием 1 МН с крановой системой обеспечения рабочего цикла для холодной гибки методами РЛД листовых деталей толщиной до 30-40 мм.

В России аналогичное оборудование той же мощности не выпускается.

Роликовый пресс реализует технологию гибки методами РЛД, включая различные схемы деформирования (изгиб и раскатка), способы гибки («ролик по ролику», «ролик по матрице» и др.), способы управления процессом деформирования (гибка с заданным усилием или с заданным прогибом изгибаемой листовой заготовки).

- Разработана технология акустико-эмиссионного контроля оболочечных конструкций при их гидравлических испытаниях в составе опытных и натурных отсеков подводной техники

Многофункциональная 32-х  канальная
АЭ-система МАЭС-2

Полные аналоги разрабатываемых технологий акустико-эмиссионного контроля отсутствуют.

Плоскостная локация источников акустических сигналов

на развертке корпуса автоклава

- Проведено опытно-промышленное внедрение технологии гибки методами РЛД листового металлопроката и разработаны методические указания по определению допустимых пластических деформаций и дефектов формы листовых деталей при гибке методами РЛД

Разработка и внедрение технологий холодной гибки толстолистовых деталей

Разработка и внедрение технологий холодной гибки крупногабаритных листовых деталей

Раскатка в роликах и на матрице

Изгиб в роликах и на матрице

- Разработка технологии контроля формы гнутых листовых деталей с применением оптико-электронных систем.

Внедрение технологии позволит повысить точность их изготовления и тем самым снизить объем пригоночных работ при сборке оболочечных металлоконструкций, а также снизить трудоемкость листогибочных работ. Кроме того, значительно снижаются или исключаются затраты на изготовление и утилизацию зачастую одноразовой контрольной оснастки.

Тип сканера Ruler-E1121, лазер типа 3В, типичное разрешение 0,4 мм, 10000 профилей в секунду, диапазон по высоте 0,28-1,28 м (1,0 м), по горизонтали 0,5-1,55 м, примерное поле зрения 250х1200 мм. РД по технологии, МИ, опытные работы.

Установка двух лазерных сканеров типа RULER фирмы «SICK IVP» на пресс (электронный шаблон)

Тип сканера IR_X, диапазон 0,4-19,0 м,

погрешность 0,5 мм.

Скорость сканирования
 216 000-1 200 000 точек
в секунду, зона обзора по горизонтали 360, по вертикали 270°.

Программный пакет Geomagic®

Применение лазерного сканера типа Surphaser® 25HSX фирмы «Basis Software Inc

- Созданы РНТД:

- Изобретение: «Универсальный штамп для формообразования листовых деталей с двоякой кривизной поверхности».

Область применения – разработанные технологии гибки и оборудование применяются для формообразования в холодном состоянии методами локального деформирования толстолистовых крупногабаритных листовых деталей элементов оболочечных металлоконструкций. Область применения технологии АЭК – контроль и оценка технического состояния корпусных оболочечных металлоконструкций при их гидравлических испытаниях в составе опытных и натурных отсеков подводной техники, а также в процессе пневматических и гидравлических испытаний сосудов давления, емкостей и трубопроводов; контроль герметичности корпусных конструкций; контроль качества сварных швов непосредственно в процессе сварки; выявление районов повышенной напряженности и перегруженности конструкций.