4.2.1 Комплекс работ «Судмаш-2»

ОКР «Пропитка»

«Разработка технологий исправления дефектов металлических литьевых деталей и изделий порошковой металлургии методами герметизации полимерными составами»

Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС»

Основные полученные практические результаты.

  - Разработан руководящий документ (РД) «Изделия судовые из металлических сплавов и сталей. Типовой технологический процесс исправления дефектов методами герметизации полимерными составами».

  - Технологический документ «Комплекс пропиточный специализированный региональный. Предложения по организации и о применении в судостроении»

  - Созданы РНТД:

- Полезная модель: «Мобильная установка вакуумной пропитки».

- «Технологический процесс исправления дефектов методами герметизации полимерными составами изделий порошковой металлургии».

- «Технологический процесс исправления дефектов методами герметизации полимерными составами изделий из металлических сплавов и сталей».

Область применения: судостроение и судоремонт, машиностроение, 
автомобилестроение.

Прогнозируемая технико-экономическая эффективность перехода на выпуск новой продукции:

- повышение производительности труда в 1,5 раза за счет автоматизации процесса пропитки;

- снижение себестоимости металлических изделий на 10 % – 15 % за счет исключения ряда технологических операций;

- увеличение срока службы изделий по сравнению с регламентированным способом устранения дефектов бакелитовым лаком за счет увеличения температурного диапазона эксплуатации и уменьшения процента отбраковки по показателю «негерметичности»;

- повышение экологической безопасности производства.

1 – Камера пропитки;

2 – Кассета;

3 – Центрифуга;

4 – Промывочная камера;

5 – Камера полимеризации;

6 – Рама;

7 – Расходный бак;

8 – Вакуумная установка;

9 – Пульт управления

Пропиточный комплекс

Общий вид пропиточного комплекса КП-1000 в ООО «АкваПроп» (г. Санкт-Петербург)

Отбор и изготовление (пропитка) опытных образцов

Закладка изделий в корзину

Пропитка изделий

Полимеризация изделий

Изделия после пропитки

Центрифугирование и промывка изделий