4.3.4. Комплекс работ «Инновация»

### ОКР «База»

«Отработка инновационных технологий, оборудования и средств технологического оснащения в условиях научно-экспериментальной базы и на предприятиях отрасли»

Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС»

Основные полученные практические результаты.

- Разработаны технологии строительства корпусов судов, морской техники и средств освоения континентального шельфа.

- Конструкции судовые стеклопластиковые трехслойные. Типовой технологический процесс изготовления методом инфузии. Технология: «Технологический процесс изготовления судовых стеклопластиковых трехслойных конструкций методом инфузии».

- Детали корпусов судов и морской техники из высокопрочных и азотсодержащих сталей толщиной до 30 мм. Типовой технологический процесс ротационно-локального формообразования.

- Изготовление комплекса оборудования и оснастки стендовой базы для отработки автоматизированных технологий и робототехнических комплексов.

- Конструкции корпусов судов. Типовой технологический процесс низкочастотной вибрационной обработки после сварки. «Технологический процесс низкочастотной вибрационной обработки конструкций корпусов судов после сварки».

- Отработаны созданные технологии строительства корпусов судов, морской техники и средств освоения континентального шельфа.

- Изобретение - 1: «Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны».

- Полезная модель: «Цех обработки металлопроката».

Область применения: судостроение, судоремонт, машиностроение.

Комплексное внедрение создаваемых технологий и автоматизированного оборудования должно обеспечить:

- повышение производительности и пропускной способности производств по сравнению с аналогами не менее, чем в 2 раза;

- снижение затрат на энергоносители не менее, чем в 1,5 раза.

# Text boxes

МГПС-25

МГПС-100

Технология изготовления трехслойных стеклопластиковых конструкций методом инфузии

Общий вид комплекта оборудования для НВО

МГПС-25

МГПС-100

Раскрой

Оснастка

Элементы

Вентиляция

ТЕОРИЯ

ОБВОДЫ

КОНСТРУКЦИЯ

МЕХАНИЗМЫ -

ТРУБОПРОВОДЫ

Элементы

Трубы УП

Трассы

КОРПУС

Чертежи

Деталировка

Раскрой

Оснастка

ДОСТРОЙКА

Вентиляция

Элементы