1.1.2. Комплекс работ «Платформа-лед-1»

### ОКР «Защита от обледенения»

«Разработка технологии создания средств конструктивной защиты от обледенения»

Головной исполнитель – ООО «МорНефтеГазСтрой»

Основные полученные практические результаты.

- Разработана конструкторская и технологическая документация на противообледенительное покрытие для верхних строений морских инженерных сооружений.

- Изготовлен опытный образец противообледенительного покрытия, который прошел испытания в ледовом опытовом бассейне ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

- Разработан проект нормативного документа по определению параметров обледенения инженерных сооружений, эксплуатирующихся на шельфе замерзающих морей.

- Поданы заявки на полезные модели:

«Система защиты от обледенения поверхностей верхних строений морских инженерных сооружений».

«Экспериментальная установка для проведения в ледовом бассейне испытаний противообледенительных покрытий верхних строений перспективных типов морских инженерных сооружений».

На сегодняшний день аналоги разработанного покрытия на рынке отсутствуют.

Область применения. Верхние строения морских инженерных сооружений (нефтегазодобывающих платформ), эксплуатирующихся на шельфе замерзающих морей.

# Text boxes

Опытный образец покрытия